SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.17

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami

1.     Wstęp

1.1.   Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontów cząstkowych nawierzchni przy zastosowaniu emulsji asfaltowej i grysów, bez obcinania krawędzi, na drogach powiatowych i gminnych.

l .2.   Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

l .3.   Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie remontów
cząstkowych grysami i emulsją, i obejmują  naprawę wybojów o średniej głębokości 3 cm.

l .4.   Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi oceny jakości grysów i żwirów kruszonych, produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót .

Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST i poleceniami Zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące robót zawiera SST D 00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Materiały

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni według zasad niniejszej SST są:

2.1.1 Kruszywo łamane (zwane dalej dla uproszczenia grysami) - powinno odpowiadać wymaganiom normy, można używać zamiennie kruszyw frakcji: 2/5, 5/11, 11/16 mm.

Kruszywo używane do remontu cząstkowego nawierzchni powierzchniowo - bitumicznej powinno być czyste i suche. Nie zaleca się składowania grysów do remontu na poboczach lecz dowożenie ich bezpośrednio przed użyciem. Kruszywa używane do warstwy ścieralnej powinno być klasy II.

2. l .2 Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa o zawartości asfaltu min 60% - w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się stosowanie innego lepiszcza.

3.     Sprzęt

Przy wykonaniu remontu cząstkowego grysami wykonawca robót powinien dysponować następującym sprzętem:

a) „ remonter "

b) ubijak ręczny lub zagęszczarka płytowa

c) szczotka mechaniczna lub szczotka stalowa

4.     Transport

Lepiszcze należy przewozić w stanie płynnym w cysternach, posiadających izolację termiczną i wyposażonych w urządzenia grzejne oraz zabezpieczonych przed dostępem wody. Kruszywo może być przewożone dowolnym środkiem transportu.

5.     Wykonanie robót

5.1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji robót, uwzględniający oznakowanie i wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany remont cząstkowy nawierzchni grysami.

Naprawy uszkodzeń nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych muszą być wykonywane przy użyciu emulsji asfaltowej szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65% i grysów kamiennych. Dopuszcza się stosowanie grysów granitowych i z kamienia polnego (polodowcowe).

5.2. Naprawa uszkodzeń nawierzchni o głębokości do 3 cm.

W zależności od głębokości uszkodzenia należy wykonać czynności wymienione w punktach

5.2. 1 lub 5.2.2, lub 5.2.3, 5.2. l  Naprawa wyboi

a) miejsca uszkodzone należy oczyścić szczotkami stalowymi lub mechanicznie oraz oskardować odstające i wykruszające się części pokrowca, nadając regularne kształty,

b) po oczyszczeniu uszkodzonego miejsca, dno i krawędzie tego uszkodzenia należy przy użyciu „remontera"   spryskać emulsją w ilości l,2 kg/m2,

c) na spryskaną powierzchnię rozsypać grys o uziarnieniu 2/5 mm w ilości 16-20 kg/ m2 i odpowiednio zagęścić ubijakami ręcznymi lub płytą wibracyjną,

d) zagęszczoną warstwę należy skropić emulsją j. w. w ilości 2,5-3,0 kg/m2, posypać grysem odpowiednio 2/5 mm w ilości 8-12 kg/m2. Rozsypane grysy należy zagęścić ubijakami ręcznymi lub płytą wibracyjną,

e) uporządkować teren po remoncie.

5.2.2 Naprawa średnich wyboi o głębokości powyżej 3 cm:

a) miejsce uszkodzone należy oczyścić szczotkami stalowymi lub mechanicznie oraz oskardować odstające i wykruszające się części pokrowca, nadając regularne kształty,

b) po oczyszczeniu uszkodzonego miejsca, dno i krawędzie tego uszkodzenia należy

przy   użyciu „remontera"   spryskać emulsją w ilości   1,4 kg/m2,

c) na spryskaną powierzchnię rozsypać dwie lub trzy warstwy grysów o uziarnieniu 2/5 mm w ilości 20-25 kg/m2 i odpowiednio zagęścić ubijakami ręcznymi lub płytą wibracyjną,

d) zagęszczoną warstwę należy skropić emulsją j.w. w ilości 3,0-3,5 kg/m2, posypać grysem odpowiednio 2/5 mm w ilości 10-14 kg/m2. Rozsypane grysy należy zagęścić ubijakami ręcznymi lub płytą wibracyjną,

e) uporządkować teren po remoncie.

5.4.   Warunki atmosferyczne.

W okresie letnim, przy ciepłej i suchej pogodzie, remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo bitumicznej może być wykonany przy użyciu wszystkich rodzajów lepiszcza zarówno na gorąco jak i na zimno.

W okresie chłodniejszym oraz przy wilgotnej pogodzie, do remontu cząstkowego należy używać jako lepiszcza emulsji asfaltowej lub też w okresach wczesnej wiosny upłynnionych lepiszczy bitumicznych. Roboty przy naprawie nawierzchni bitumicznych mogą być wykonywane:   emulsją asfaltową przy temperaturze otoczenia  nie niższej niż 5°C.

6.     Kontrola jakości robót

6. l. Wygląd zewnętrzny miejsc naprawionych.

Po remoncie cząstkowym nawierzchnia powinna mieć wygląd jednolity, bez miejsc przebitumowanych tzw. tłustych plam, niedobitumowanych i miejsc z przegrzanym bitumem.

6.2. Równość nawierzchni.

Remont cząstkowy wyboju powinien być wykonany w ten sposób, aby miejsce naprawione po zajeżdżeniu nie zniekształcało profilu podłużnego i porzecznego nawierzchni.

6.3. Rodzaje badań remontu cząstkowego obejmują:

1. Oględziny zewnętrzne

2.  Pomiar równości.

6.3.1 .Oględziny zewnętrzne.

Przy oględzinach zewnętrznych ustala się czy:

a) miejsca naprawione są przebitumowane, co charakteryzuje się wyciskaniem przez koła pojazdów śladów na nawierzchni.

b) miejsca naprawione są niedobitumowane, co charakteryzuje się ruchem ziarn kruszywa pod naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca naprawionego przez koła pojazdów.

c) bitum przy remoncie został przegrzany, co charakteryzuje się łatwością wyjęcia ręcznie

poszczególnych ziarn kruszywa z miejsca naprawianego.

6.3.2.Pomiar równości wykonuje się przez przyłożenie do naprawionej nawierzchni łaty wzdłuż osi nawierzchni i w poprzek nawierzchni. Maksymalne nierówności pomiędzy krawędziami wykonanego remontu powinny mieścić się w przedziale nierówności 4-6 mm.

6.4. Ocena wyników badań.

Remont należy uznać za przeprowadzony zgodnie z wymogami normy, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni.

Kwalifikuje się poszczególne miejsca naprawiane.

6.5. Postępowanie w przypadku ujemnego wyniku badania.

Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w miejscu naprawionym, pocące się miejsca należy przesypać miałem kamiennym lub czystym, gruboziarnistym piaskiem. Miejsca pęczniejące (wygórowane) należy ściąć do poziomu jezdni i przysypać miałem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem. Przy zbyt dużych spęcznieniach nawierzchnię w miejscu naprawionym należy rozebrać i remont przeprowadzić ponownie.

Przy niedostatecznej ilości użytego do remontu lepiszcza lub w przypadku lepiszcza przegrzanego, luźne ziarna kruszywa należy usunąć i naprawę wykonać ponownie.

7.    Obmiar robót

Jednostką obmiarową wykonania remontu cząstkowego grysami bez wycinania krawędzi i wałowania walcem jest l m2.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz grubości wyboju. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą a nadzorem. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób zgodny z SST Wymagania ogólne D 00.00.00 pkt.7.

8.    Odbiór robót

8.1. Zasady odbioru określono w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.8.

8.2. Naprawę nawierzchni uznaje się za wykonaną prawidłowo Jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów okazały się zgodne z wymogami określonymi w pkt. 2, 5 i 6 niniejszej specyfikacji.

8.3. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych lub dokona potrąceń za obniżoną jakość.

8.4. Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe Wykonawca dokona na własny koszt, w terminie

uzgodnionym z Zamawiającym.

9.     Podstawa płatności

Za l m2 wykonanego remontu nawierzchni zgodnie z obmiarem, z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń.

Cena jednostkowa obejmuje ustalenia ogólne zawarte w D 00.00.00 pkt.9 oraz czynności dla każdego rodzaju remontu ujęte w pkt.5.2. i 5.3.

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robót,

- transport materiałów do miejsca wbudowania,

- ręczne lub mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,

- oskardowanie wykruszających się części pokrowca,

- skropienie wybojów   emulsją i zasypanie grysem /jedno lub wielokrotnie, w zależności od głębokości uszkodzenia,

- zagęszczenie ubijakiem ręcznym lub płyta wibracyjna

- uporządkowanie terenu po remoncie.